ФОТОПРИЙМАЧ ЗІ ЗМІННИМ ПОРОГОМ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

1. Автори: Курмашев Ш.Д., Шенкевич О.А., Мінгалев В.О.

2. Основні характеристики, суть розробки

Фотоприймач є чутливим елементом на базі поверхнево-бар'єрної структури (контакт метал - напівпровідник), призначеної для детектування світла в системах зв'язку, моніторінгу та охорони довкілля, автоматики. Суть розробки зводиться до того, що піддаючи фотоприймач анізотропному тиску, можна ефективно зсувати край його довгохвильової чутливості завдяки обробці структури лазерним випромінюванням на етапі технології виготовлення.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зсув довгохвильового порогу чутливості, % …………………….50

- споживана потужність, мВт не більше ……  ……………………20

- основна похибка, % не більше …………  ……….………………0,5

- габаритні розміри, мм ……………………………………0,5х0,5х1,0

3.Патенто - конкурентноспроможні результати.

Технічні і економічні  характеристики фотоприймача роблять його конкурентноспроможним на світовому рівні фотоприймачів аналогічного призначення.

4.Порівняння зі світовими результатами.

Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень, фотоприймач має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, лазерна обробка контакту метал - напівпровідник на стадії виготовлення дозволила більш, ніж в 5 разів підвищити чутливість щодо зсуву довгохвильового краю фоточутливості під впливом анізотропного тиску.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна.

Економічна привабливість фотоприймача базується на використанні розповсюджених групових технологій мікроелектроніки, низький  трудомісткості. Орієнтована вартість одного елементу при серійності 1000 штук на рік становить $10, що значно менше вартості аналогів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах Держкомітету по промисловій політиці України, Держкомзв'язку України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено зразки фотоприймача. Проведено випробування на вимірювальних стендах.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування елементів у складі промислового обладнання пристроїв оптоелектроніки в науковому центрі Академії зв’язку України.