МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАНОУТВОРЕНЬ CDS У ШПАРИСТІЙ МАТРИЦІ

- Автори: Гевелюк С.А., Дойчо І.К.

- Основні характеристики, суть розробки.	
Традиційний метод синтезу CdS шляхом реакції іонів Cd2+ із газоподібним H2S є непридатним для формування наноутворень у шпаристій матриці, бо її поверхня швидко покривається плівкою CdS, яка, закорковуючи входи до шпарин, вадить проникненню туди реагентів. Для розв’язання проблеми пропонується здійснювати синтез при свідомо заниженій концентрації реагентів. Низька концентрація складових реакції не дозволить утворитися плівці на поверхні матриці, і частинки CdS молекулярних розмірів формуватимуться безпосередньо всередині шпарин. Повторення зазначеної процедури призведе до зростання розмірів частинок, що утворилися на попередньому етапі, бо це енергетично вигідніше, ніж виникнення нових формувань молекулярних розмірів. Отже, послідовно повторюючи такий мікросинтез слушну кількість разів, можна досягти необхідних розмірів кластерів CdS всередині матриці. Зростання розмірів кластерів обмежено зверху стінками шпарин, отже використання наношпаристої матриці забезпечить формування в ній наноутворень CdS.

- Патенто-, конкурентоспроможні результати.	
Експериментально виявлено, що 8-миразовий мікросинтез CdS при заниженні концентрації реагентів, у порівнянні із традиційною в 10 разів, дозволяє сформувати всередині матриці крупношпаристого скла (типу D) рівномірно розподілені за її товщиною наноутворення CdS із середнім діаметром близько 50 Ǻ.

- Порівняння зі світовими аналоґами.	
Безпосередніх аналоґів методу в світі невідомо. Напівпровідникові наночастинки різного складу, про створення яких повідомлялося в літературі, формувалися на традиційний спосіб в полімерах, желатині, золь-ґелевих стеклах і цеолітах. Для цих матеріалів типовою є певна пластичність, яка перешкоджає відтворюваності результатів через неможливість контрольованого обмеження розмірів частинок, що формуються. Використання багаторазового мікросинтезу у шпаристім склі дозволяє усунути зазначені вади.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.	
Витрачення реагентів підчас багаторазового мікросинтезу у шпаристім склі не перевищує їхньої кількості, необхідної при використанні традиційного методу, а вартість матеріалу матриці суттєво нижча, ніж, наприклад, золь-ґелевого скла.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, орґанізації, де можуть бути реалізованими результати розробки.	
Метод може бути реалізованим на будь-якому підприємстві, що виробляє пристрої нанорозмірної оптоелектроніки, для створення первинної сировини.

- Стан готовності розробки.	
Розробленим методом створено зразки для дослідження фотолюмінесцентних властивостей напівпровідникових наноутворень в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова і в Інституті фізики Вроцлавської політехніки (Польща).

- Існуючі результати впровадження.	
Розробка підготовлена до впровадження.